对苯二甲酸二甲酯（DMT）产品指标

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 指标 |
| 色度色（Pt-Co色号），Hazen单位 | ≤10 |
| 对苯二甲酸二甲酯，wt% | ≥98.0 |
| 邻苯二甲酸二甲酯、间苯二甲酸二甲酯总量，wt% | ≤0.2 |
| 结晶点，℃ | ≥140.62 |
| 酸值，mgKOH/g | ≤0.02 |
| 灰分，%（m/m） | ≤0.001 |
| 挥发分，%（m/m） | ≤0.005 |
| 铁含量，%（m/m） | ≤0.0001 |
| 光密度（340 nm） | ≤0.05 |
| 热稳定性（175℃下加热4h）Pt-Co色号 | ≤10 |